## Slide 1: Synteza i charakterystyka szkła oraz nanomateriałów LiFe0,85V0,1PO4
Autor: Piotr Pasza Storożenko
Promotor: dr inż. Tomasz K. Pietrzak

## Slide 2: Agenda
Dlaczego warto zajmować się zagadnieniem baterii litowo(?)–jonowych
Czym zajmujemy się w Zakładzie IV
Trochę teorii
Proces badawczy materiałów
Dotychczas uzyskane wyniki
Podsumowanie

## Slide 3: Baterie litowo–jonowe wokół nas
Notes: Tesla Model S P100D 2,1 s do 100km/h

## Slide 4: Ekologiczne źródła energii
Ivanpah Solar Electric Generating System
Alta Wind Energy Center

## Slide 5: Tesla Battery Farm – South Australia
129 MWh
550 mln $
30 tyś. domów
100 dni

## Slide 6: Baterie NCA/NMC/NCR

## Slide 7: Kobalt vs żelazo
Kobalt - 74000 $/tona
Żelazo - 354 $/tona
Toksyczność
Utylizacja

## Slide 8: Czym zajmujemy się w Zakładzie IV w Pracowni Amorficznych Przewodników Superjonowych
Synteza materiałów, które mogą znaleźć potencjalne zastosowanie w bateriach litowo–jonowych
Charakteryzacja stworzonych materiałów
Tworzenie oraz testowanie ogniw z naszymi materiałami
Notes: Pracujemy również nad przewodnikami jonów tlenu

## Slide 9: Czym zajmujemy się w Zakładzie IV w Pracowni Amorficznych Przewodników Superjonowych
Tworzenie kryształów w szkle – w skali nano
Zmiana właściwości – w skali makro

## Slide 10: Czym zajmujemy się w Zakładzie IV w Pracowni Amorficznych Przewodników Superjonowych

## Slide 11: Czym zajmujemy się w Zakładzie IV w Pracowni Amorficznych Przewodników Superjonowych

## Slide 12: Czym zajmujemy się w Zakładzie IV w Pracowni Amorficznych Przewodników Superjonowych
LiFe0,75V0,1PO4

## Slide 13: Skąd taki wzrost
Teoria Motta
Hopping elektronowy
V4+ → V5+ Fe2+ → Fe3+ Fe2+ → V5+
Sir Nevill Mott
Notes: Nagroda Nobla za prace nad teorią materii skondensowanej, w szczególności za fundamentalne badania teoretyczne struktury elektronowej układów magetycznych i nieuporządkowawnych

## Slide 14: Proces tworzenia materiałów

## Slide 15: Zaprojektowanie materiału na papierze

## Slide 16: Odmierzenie odpowiedniej ilości substratów oraz ich zmieszanie

## Slide 17: Presynteza
Li2CO3(solid) → Li2CO3(liquid) ≈ 723 °C
3NH4H2PO4 → (NH4)3H2P3O10 + 2H2O ≈ 150 °C

## Slide 18: Wytopienie szkła –melt quenching

## Slide 19: Obróbka materiałów

## Slide 20: Sputtering

## Slide 21: Metody badawcze

## Slide 22: Dyfraktometria Rentgenowska XRD

## Slide 23: Dyfraktometria Rentgenowska XRD
Światło widzialne – Siatka dyfrakcyjna
Promieniowanie X – Kryształ

## Slide 25: Dyfraktometria Rentgenowska XRD
Informacje jakie zdobywamy:
Informacje o strukturze (szklista/krystaliczna)
Rodzaj struktury krystalograficznej
Informacja jak struktura zmienia się wraz z temperaturą

## Slide 26: Analiza termiczna różnicowa DTA

## Slide 28: Analiza termiczna różnicowa DTA
Informacje jakie otrzymujemy:
Temperatura przejścia szklistego
Temperatura krystalizacji
Temperatura topnienia

## Slide 29: Spektroskopia impedancyjna IS

## Slide 31: Spektroskopia impedancyjna IS
Informacja jaką otrzymujemy:
Informacja o tym w jaki sposób próbka przewodzi
Parametry elektryczne układów z jonowym przewodnictwem

## Slide 32: Tworzenie baterii

## Slide 33: Cyklowanie baterii

## Slide 34: Cyklowanie baterii
Informacja jaką otrzymujemy:
Pojemność grawimetryczna próbki
  Jak długo będzie nam trzymać bateria?
Pojemność w zależności od natężenia prądu ładującego
  Czy można zastosować tzw. fast charging?
Zmiana pojemności baterii wraz z jej użytkowaniem
  Jak bardzo spadnie pojemność baterii gdy będziemy ją długo eksploatować?

## Slide 35: Mój materiał LiFe0,85V0,1PO4

## Slide 36: Pomysł na materiał – związek niestechiometryczny
LiFe0,75V0,1PO4 → LiFe0,85V0,1PO4
Presynteza IG65A
Brak presyntezy IG65N

## Slide 37: Synteza
Li2CO3 3,6951g
FeC2O4 · 2H2O 15,2918g
NH4H2PO4 11,5030g
V2O5 0,9104g

## Slide 38: Presynteza połowy

## Slide 39: Wyniki DTA

## Slide 40: Wyniki DTA
TgN = 442 °C
TcN1 = 495 °C
TcN2 = 539 °C
TcN3 = 584 °C
TgA = 460 °C
TcA = 504 °C

## Slide 41: Wyniki XRD – po syntezie

## Slide 42
IG65A
IG65N

## Slide 44: Wyniki XRD – temperaturowe

## Slide 45: Wyniki IS

## Slide 46: Podsumowanie
Obie zsyntezowane próbki otrzymano w fazie szklistej
Mimo takiego samego składu inaczej przebiega proces krystalizacji próbek z presyntezą i bez presyntezy
Zaobserwowano spektakularny wzrost przewodności po nanokrystalizacji w próbce IG65A

## Slide 47: Jakie pomiary pozostały do wykonania?
Pomiary XRD w azocie
Pomiary impedancyjne próbki IG65N
Pomiary DTA z szybkością grzania 1°C/min

## Slide 48: Źródła
Zdjęcia z mikroskopów, wykres IS, zdjęcia struktur – Pietrzak T., Nowe nanomateriały oparte na szkłach wanadanowo-fosforanowych i żelazowo-fosforanowych (2012)
Wykres cyklowania baterii – Son I. H., Park J. H.,Park S., Graphene balls for lithium rechargeable batteries with fast charging and high volumetric energy densities (2017)
Samsung S8 https://pisces.bbystatic.com/image2/BestBuy_US/images/products/5770/5770905cv20d.jpg
Macbook Pro https://cdn2.macworld.co.uk/cmsdata/reviews/3659985/mbp_2017_31_screen.jpg
Tesla model S p100d https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/u_WktkqTURBXy9kYzQyNzMzMmZjODcwZGEwZWExMTA2NjU2ZGRjYWM3YS5qcGVnkpUDPwDNBDXNAl6TBc0DIM0Bwg
Solar Powerstation https://cdn.theatlantic.com/assets/media/img/photo/2014/03/the-ivanpah-solar-electric-generating-system/i03_70800769/main_900.jpg?1420504709
Wind Powerstation http://www.pennenergy.com/content/dam/etc/medialib/new-lib/powergenportal/online-articles/2011/05/Vestas%20Alta%20wind%20project
Tesla Powerpack https://edge.alluremedia.com.au/m/g/2017/07/tesla_powerpack_2.jpg

## Slide 49: Źródła
NCR Battery https://www.liontecshop.com/shop/images/nmc-0370029-18650p.jpg
Wydział Chemiczny https://www.pw.edu.pl/var/pw/storage/images/uczelnia/multimedia/zdjecia/kampus-politechniki-warszawskiej/wydzial-chemii-2/76736-1-pol-PL/Wydzial-Chemii-2.jpg
Wykres Surface to Volume https://www.researchgate.net/publication/313798203_Chapter_4_Size-dependent_structure_parameter_for_silicon_nanowires_and_nanoparticles_41_Introduction
Sir Nevill Francis Mott https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/ca/Sir_Nevill_Francis_Mott.jpg
Nyquist plot https://cdn.comsol.com/wordpress/2017/02/Nyquist-plot-from-electrochemical-impedance-spectroscopy-experiment.png
Kobalt http://1.bp.blogspot.com/-aqWRvlooGAI/TiBj6193i9I/AAAAAAAAAbA/e5WAwvyK_XQ/s1600/Glaze_ceramic_pigment_Cobalt_Blue.jpg
XRD Szklo http://patentimages.storage.googleapis.com/US20140193499A1/US20140193499A1-20140710-D00004.png

## Slide 50: Dziękuję za uwagę i zapraszam do zadawania pytań